編號： N94044 G-39課程綱要

一、【開課系所】：材料工程學系 二、【開課年級】：碩士在職專班 三、【修別】：選修 四、【科目名稱】（中文）：複合材料與製程 （英文）：Composite Materials and Process 五、【先修科目】： 六、【學分數】：上學期 3 學分，下學期 0 學分 七、【授課時數】：（正課） 3 小時，（實習） 0 小時 八、【教學目的】：本課程講述複合材料之種類、組成材料、界面與結構，以及其製程技術原理，並針對複合材料之機械、電、熱等性質及其應用領域，做一詳細說明，使學生能建立研究所需之基本知識，並進一步將所學與產業應用結合。 九、【內容綱要】： 複合材料簡介 – 組成材料、複合材料、性質 強化材 – 纖維、鬚晶、粒子 基材 – 高分子、金屬、陶瓷 界面 – 結晶特性、鍵節型態、強度與量測 高分子基複合材料 – 製程、界面、結構、性質與應用 金屬基複合材料 – 製程、界面、結構、性質與應用 陶瓷基複合材料 – 製程、界面、結構、斷裂韌性與應用 碳纖複合材料、奈米複合材料及其他複合材料 複合材料微觀機械力學 – 機械性質、熱性質、負荷傳遞力學 複合材料巨觀機械力學 – 彈性常數、疊層力學與性質 複合材料強度與破壞 – 強度、斷裂模式、疲勞與潛變 複合材料之熱膨脹性質 – 理論模式、熱膨脹行為與熱應力 複合材料之電性質 – 理論模式與熱應力影響 複合材料之電弧沖蝕性質 – 沖蝕行為與理論模式 複合材料之設計 奈米與生醫複合材料專題研究 十、【其他】：參考書目 “Composite Materials – Science and Engineering”, 2nd edition, K.K. Chawla, Springer-Verlag, New York, 1998.

92/08/15修訂